## 利用电解方法从AlCl3生产纯净Al13氯化物
Ind. Eng. Chem. Res., 2012, 51 (34), pp 11201–11206 (17 August, 2012)
相关论文在线下载: 10.1021/ie301048k
本地下载: 论文全文
我们设计实现了一种电解系统，可通过电解AlCl3溶液得到超高碱度，甚至是纯净的Al13产品（碱度最高的聚合铝盐产品，也是其有效成分）。AlCl3同时也是铝箔行业副产品之一，该系统可以以较低的成本（$1.09/kg,以Al2(OH)5Cl·2H2O计算）将AlCl3转化为纯净Al13产品。同时我们还考察优化了电解温度及电流密度对生产过程的影响。Ferron比色实验及27Al核磁结果均表明最终产品中Al13含量不低于99%。离子色谱的结果表明最终产品中Cl-占96.5%，剩余阴离子主要为电解产生的ClO3-离子。该系统是目前已知的直接生产得到纯净Al13产品的方法。为了得到如此之高的纯度，其它方法均需要采取额外的提纯步骤。本文中提出的Al13生产方法可应用于Al13产品的大规模生产，以满足催化及化妆品行业对高纯度Al13产品的需要。